### Оценка параметров прочности и деформируемости грунтов по глубине массива в процессе бурения

28.04.2023

В настоящее время при инженерных изысканиях для оценки неоднородности строения массива по глубине, выделения инженерно-геологических элементов и приближенного экспресс определения его механических и физических свойств широко применяются полевые методы статического и динамического зондирования [1, 2, 3]. Сущность методов заключается в том, что в грунт вдавливается зонд, контролируя показатели сопротивления грунта внедрению зонда. Различия в методах заключаются в том, что при статическом зондировании внедрение осуществляется путем непрерывного нагружения, а при динамическом под действием ударной или ударно-вибрационной нагрузки. В связи с тем, что методы являются косвенными, их рекомендуется применять в сочетании с другими видами инженерно-геологических исследований [4]. Методы позволяют решать достаточно большой спектр задач:

а) выделения инженерно-геологических элементов (толщины слоев и линз, границ распространения грунтов различного состава и состояния);

б) оценки пространственной изменчивости состава и свойств грунтов;

в) определения глубины залегания кровли скальных и крупнообломочных грунтов;

г) количественной оценки характеристик физико-механических свойств грунтов (плотности, модуля деформации, угла внутреннего трения и сцепления грунтов и др.);

д) определения степени уплотнения и упрочнения грунтов во времени;

е) выбора мест расположения опытных площадок и отбора образцов грунтов для детального исследования.

Количественная оценка характеристик физико-механических свойств грунтов, следует проводится на основе статистически обоснованных зависимостей между показателями сопротивления грунта внедрению зонда и результатами определения характеристик другими стандартными методами [5].

Несмотря на вышеизложенное, методы обладают рядом существенных недостатков:

- поскольку усилие вдавливания прикладывается на конце зонда, длинные штанги, погруженные в грунт, могут искривляться и терять устойчивость, искажая результаты испытаний. При погружении зонда в грунт на большую глубину часто наблюдается его отклонение от вертикали. При достижении определенной величины отклонения, не удается извлечь зонд на поверхность без повреждения;

- метод статического зондирования трудно применить при испытании

плотных песчаных и глинистых грунтов твердой консистенции, из-за больших значений усилий вдавливания, что требует применения установок большой грузоподъемности или их анкеровки;

- при проведении динамических испытаний не вся энергия, приложенная к наковальне, передается на зонд. Значительная часть энергии поглощается грунтом, некоторая рассеивается при деформации штанг, молота, наковальни, тросов системы подъема-сброса и т.д. Фактически теряется от 30 и более процентов энергии в зависимости от типа оборудования. Это заставляет для интерпретации опытных данных прибегать к использованию поправочных коэффициентов.

Поскольку при экспресс-оценке механических свойств грунтов с помощью зондирования используются корреляционные зависимости, для устранения вышеизложенных недостатков можно было бы предложить метод испытаний, при котором вертикальная нагрузка на зонд была не вдавливающей, а выдергивающей. Тогда проблемы, связанные с потерей энергии и потерей устойчивости штанг будет решена.

Ниже предлагается разработанный в лаборатории геомеханики ИПРИМ РАН новый способ экспресс определения механических свойств грунтов, реализуемый в ходе ручного бурения буром геолога. Предлагаемый способ имеет некоторое сходство со способом испытания скальных грунтов путем выдергивания анкеров. Способ реализуется путем выдергивания буровых шнеков с разным углом атаки винтовых витков [6]. Перед испытанием шнеки завинчиваются в массив грунт поступательно-вращательным движением для того, чтобы минимизировать нарушение структуры грунта, после чего производится выдергивание шнека, со срезом грунта по цилиндрической поверхности. За счет различных углов атаки шнеков в массиве грунта действуют различные радиальные сжимающие и касательные нагрузки, что позволяет построить график зависимости предельных касательных напряжений от нормальных (рис. 1).

Таким образом, для раздельного определения угла внутреннего трения (φ) и удельного сцепления (c) необходимо провести два испытания используя штоки с различными углами атаки лопастей.

Данный метод можно применять для экспресс-оценки прочностных свойств грунтов по глубине массива непосредственно в процессе бурения легкими установками с минимальными подготовительными работами и на различной глубине (рис. 2).

Предлагаемый метод обладает, по сравнению со статическим и динамическим зондированием следующими преимуществами:

- способ позволяет одновременно производить и бурение, и оценку механических характеристик массива грунта по глубине, при этом время практически не увеличивается;

- нет потерь энергии удара и потери устойчивости штанг, за счет того, что к шнеку прикладывается не сжимающая, а растягивающая нагрузка;

- нет отклонения от вертикали, что часто бывает при статическом и динамическом зондировании;

- испытания по предлагаемому методу можно производить в режиме ползучести – релаксации, что дает дополнительные возможности по оценке механических, в том числе реологических, свойств грунтов.

К сожалению, по величине выдергивающего усилия нельзя непосредственно определить сразу параметры прочности, ввиду сложности теоретического решения задачи. Для определения параметров механических свойств необходимо, как и при зондировании, использовать корреляционные зависимости.

Вывод

Представляется, что данная разработка может быть с хорошим эффектом внедрена в практику инженерных изысканий.

Литература

1. Трофименков Ю.Г., Воробков Л.Н. Полевые методы исследования строительных свойств грунтов. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: Стройиздат, 1981. – 215 с., ил.

2. Болдырев, Г.Г. Полевые методы испытаний грунтов (В вопросах и ответах). Саратов: Издательский центр «РАТА», 2013. С. 356.

3. Ребрик Б.М., Вишневский В.Ф. Вишневский Ударно-вибрационное зондирование грунтов. М: Стройиздат, 1979. - 87 с.: ил.

4. ГОСТ 19912—2012. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ. СТАНДАРТ. ГРУНТЫ Методы полевых испытаний статическим и динамическим зондированием.

5. Болдырев Г.Г., Мельников А.В., Новичков Г.А. Интерпретация результатов полевых испытаний с целью определения деформационных характеристик грунтов // Инженерные изыскания, 2014, №5-6. С. 66-77.

6. Королев М.В. Системные инновации в методах исследования механических свойств грунтов / М.В. Королев; М-во образования и науки Рос. Федерации, ФГБУН Институт прикладной механики Российской академии наук. – М. ФГБУН ИПРИМ РАН: ООО «САМ Полиграфист», 2018. – 376 с., илл.

Статью подготовил:

Начальник Лаборатории испытаний конструктивных слоев дорожных одежд и

грунтов ГБУ "ЦЭИИС" Куцевич О.И.

Адрес страницы: http://ceiis.mos.ru/presscenter/nauchno-publitsisticheskie-stati/detail/11559230.html

ГБУ города Москвы «ЦЭИИС»